ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВЕЩЕСТВА И ОЦЕНКА ДИАМЕТРА АТОМА

Оборудование: весы, штангенциркуль, алюминиевый брусок.

Задание:

- определите плотность алюминия

- оцените концентрацию атомов алюминия и их общее число в исследуемом образце

- оцените диаметр атомов алюминия

Теория работы

Как известно, плотность веществ различна. Для объяснения различия обратимся к формуле плотности:

Масса тел складывается из масс mо частиц, из которых оно состоит m = mo · N. Тогда формула плотности принимает вид

Как известно,

где М – молярная (атомная) масса вещества, NA – число Авогадро.

Если известна кристаллическая структура, определена плотность вещества, то можно оценить диаметр атома.

Исследования показали, что алюминий имеет гранецентрированную структуру. Это означает, что центры атомов расположены в вершинах куба и центрах его граней.

Выведем формулу, которая связывает диаметр атома алюминия с плотностью. Для этого проведем плоскости через вершины куба, в которых находятся центры атомов. Мы получим так называемую элементарную ячейку (рис. а), одна грань которой изображена на рис. б. Видно, что

d2 + d2 = a2;

где d – диаметр атома.

В кубе со стороной а расположены шесть половинок атома – всего 3 атома. Еще один атом можно «собрать» из 8 «восьмушек», расположенных в вершинах куба. Итак, в кубе со стороной а находится 4 атома.

Плотность алюминия равна

Пользуясь этим соотношением, можно оценить диаметр атома алюминия.

Порядок выполнения работы

- Определите линейные размеры алюминиевого образца с помощью штангенциркуля.

- Измерив массу алюминия, рассчитайте плотность вещества.

- Оцените диметр атома алюминия.

- Оцените погрешность измерений. Сравните полученное значение диаметра атома со значением диаметра атома алюминия dо ≈ 2,86·10−10 м, известным из научных исследований.

- Сделайте общий вывод по результатам измерений и вычислений.

# Text boxes

Рис. а                рис. б